ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

код ДК 021:2015: 34920000-2: Дорожнє обладнання

(Сіль технічна для зимового утримання вулиць і доріг)

Сіль технічна  в кількості 125 тонн. Рік виготовлення: 2021 р.

| №п/п | Найменування продукції, технічні вимоги до неї | Од. виміру | Кількість (т) | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СІЛЬ ТЕХНІЧНА ( Na CL) відповідно до ДСТУ 4246:2003 |
| 1 | Сипучість: 100 | тонна | 125 |  |
| 2 | Масова частка хлористого натрію не менше ніж 97,7 % |  |  |  |
| 3 | Масова частка кальцій-іонів, не більше ніж 0,5% |  |  |  |
| 4 | Масова частка магній- іонів, не більше ніж 0,15 % |  |  |  |
| 5 | Масова частка калій- іона, не бульше ніж 0.15% |  |  |  |
| 6 | Масова частка нерозчинного у воді залишку, не більше ніж 0,4% |  |  |  |
| 7 | Масова частка вологи, не більше 0.25% |  |  |  |
| 8 | Гатунок- вищий |  |  |  |
| 9 | Крупність помолу- 3, мелена |  |  |  |

Сіль технічна (ДСТУ 4246:2003) – твердий реагент у вигляді гранул білого кольору з відтінками від сірого до жовтуватого. Помел № 3. Сіль має відповідати вимогам та показникам якості, які встановлені законодавством України, та відповідним діючим стандартам та Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказм Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 14.02.2012 № 54, повинна мати сертифікат якості або паспорт якості, радіаційний сертифікат або паспорт, протокол або паспорт фізико-механічних випробувань, дані про насипну щільність товару.

Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування, послуги, роботи і т.п.) не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.